T

ICS  93.080.20

CCS P 51

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

道路工程长寿命路面结构设计与施工技术规程

Technical Specifications for Design and Construction of Long-Life Pavement Structures in Road Engineering

（设计草案）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  基本规定	4

5  材料要求	5

5.1  一般规定	5

5.2  沥青混合料	5

5.3  水泥混凝土	5

5.4  基层材料	5

6  长期性能指标体系	5

6.1  性能目标	5

6.2  耐久性指标	5

6.3  可靠性指标	5

7  路面结构设计	5

7.1  设计原则	6

7.2  典型结构	6

7.3  长寿命路面设计方法	6

7.4  损伤容限设计	6

7.5  可靠性设计	6

8  施工工艺	6

8.1  一般规定	6

8.2  基层施工	6

8.3  面层施工	6

8.4  长期性能施工控制	6

8.5  数字化施工	7

9  质量检验与验收	7

9.1  过程检验	7

9.2  竣工验收	7

10  监测与维护	7

10.1  性能监测	7

10.2  预防性养护	7

11  环境适应性与特殊路段设计	8

11.1  气候分区与对策	8

11.2  特殊路段设计	8

12  信息化与数字化交付	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：滕州市通大路桥工程有限责任公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

道路工程长寿命路面结构设计与施工技术规程

范围

本文件规定了道路工程长寿命路面结构设计与施工的基本规定、材料要求、长期性能指标体系、路面结构设计、施工工艺、质量检验与验收、监测与维护、环境适应性与特殊路段设计、全生命周期成本分析等技术要求。

本文件适用于各等级公路和城市道路新建、改扩建工程的长寿命沥青路面和水泥混凝土路面的设计与施工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

长寿命路面

通过优化结构设计和施工工艺，在设计使用年限内仅需表面功能层维修，而不需要进行结构性大修的路面。

设计使用年限

在规定的养护制度下，路面保持预定使用功能并仅需表面维修的年限。

功能层

路面结构中主要承受环境作用和交通磨损的表层。

永久性基层

在路面设计使用年限内保持结构稳定的承重层。

损伤容限

路面结构在出现规定尺寸的损伤时，仍能保持其使用性能的能力。

基本规定

长寿命路面设计使用年限应不少于30年。

设计应遵循"均衡耐久、整体稳定"的原则，确保各结构层协同工作。

路面结构组合设计应体现"强基薄面"理念，重点保证基层和底基层的长期性能。

材料选择和配合比设计应以耐久性为首要控制指标。

施工过程应建立完善的质量保证体系，符合GB/T 19001的要求。

长寿命路面工程应进行全生命周期成本分析。

材料要求

一般规定

材料选择应考虑其长期性能和环境适应性。

重要材料应进行长期性能验证试验。

材料供应商应提供至少10年质量保证承诺。

沥青混合料

下面层应采用高模量、抗疲劳的沥青混合料，动态模量（20℃,10Hz）不低于14000MPa。

中面层宜采用高温稳定性好的改性沥青混合料，车辙动稳定度（60℃）不低于5000次/mm。

表面层应选用抗滑、耐磨、耐久的沥青混合料，构造深度不小于0.8mm。

水泥混凝土

应采用低收缩、低水化热的高性能混凝土，56d干燥收缩不大于300×10-6。

基层混凝土强度等级不应低于C20，抗冻等级不低于F200。

基层材料

半刚性基层材料90d干缩系数不大于100×10-6。

柔性基层材料抗压回弹模量不低于800MPa。

长期性能指标体系

性能目标

长寿命路面在设计使用年限内应确保以下性能指标：

结构性损坏率不超过5%；

平整度指数(IRI)维持在2.0m/km以下；

车辙深度不大于15mm。

路面使用10年内不得出现结构性损坏。

耐久性指标

材料耐久性：

- 沥青混合料疲劳寿命（15℃,800µε）不低于100万次；

- 水泥混凝土抗冻等级不低于F200；

- 基层材料弹性模量衰变率每年不超过2%。

结构耐久性：

- 沥青层疲劳开裂面积率10年内不超过5%；

- 温缩裂缝间距不小于30m。

可靠性指标

结构可靠性：

- 正常使用极限状态可靠度指标不低于2.0；

- 承载能力极限状态可靠度指标不低于4.2。

使用性能可靠度：

- 平整度保持率10年内不低于90%；

- 抗滑性能保持率10年内不低于85%。

路面结构设计

设计原则

结构设计应以控制基层底面拉应力和路基顶面压应变为核心。

应考虑材料性能衰变规律进行动态设计。

设计交通量应按设计使用年限内的累计标准轴次计算。

典型结构

提出适用于不同交通等级的典型长寿命路面结构组合。

明确各结构层厚度范围和材料要求。

重交通道路沥青面层总厚度不小于18cm。

长寿命路面设计方法

建立基于疲劳损伤累积的设计指标体系。

采用可靠度理论进行结构设计。

损伤容限设计

建立基于损伤累积的设计方法：

- 采用Miner线性累积损伤理论；

- 考虑温度疲劳和荷载疲劳的耦合作用；

- 设置合理的损伤阈值和预警机制。

允许损伤度：

- 沥青层底部允许拉应变不大于70µε；

- 路基顶面允许压应变不大于200µε。

可靠性设计

基于可靠度的设计参数：

- 材料参数采用概率分布模型；

- 荷载模型考虑轴载谱和温度场变化；

- 环境因素纳入可靠性分析。

设计可靠度：

- 沥青路面目标可靠度不低于95%；

- 水泥混凝土路面目标可靠度不低于90%。

施工工艺

一般规定

施工前应进行详细的工艺试验和参数确定。

关键工序应实行旁站监理和全过程监控。

建立施工质量追溯体系。

基层施工

严格控制基层材料的均匀性和压实度。

基层压实度不得低于98%。

基层顶面当量回弹模量不低于80MPa。

面层施工

面层摊铺应保证厚度均匀、压实充分。

接缝处理应采取加强措施。

沥青混合料摊铺温度不低于150℃。

长期性能施工控制

建立施工过程与长期性能的关联控制：

- 实度与疲劳寿命的对应关系控制；

- 层间粘结强度与反射裂缝的关联控制；

- 平整度与车辆动荷载的相互作用控制。

施工过程控制指标：

- 压实度变异系数不大于4%；

- 厚度合格率不低于95%；

- 平整度标准差不大于1.8mm。

数字化施工

采用智能施工控制系统：

- 压实过程实时监控与反馈；

- 温度场智能监测与调控；

- 厚度均匀性自动检测。

数字化施工要求：

- 采用GPS定位系统控制摊铺轨迹；

- 使用红外温度传感器监控料温；

- 安装智能压实度检测系统。

质量检验与验收

过程检验

施工过程中应按规范要求进行原材料和混合料检验。

每道工序完成后应进行质量评定。

关键工序检验频率提高至常规要求的1.5倍。

竣工验收

竣工验收除符合现行规范外，还应增加长期性能相关指标检测。

建立专门的长寿命路面竣工档案。

验收时应提供材料长期性能试验报告。

监测与维护

性能监测

运营期应建立定期的路面性能监测制度。

监测数据应及时录入路面管理系统。

监测频率：

- 运营第一年每季度一次；

- 第二至五年每半年一次；

- 五年后每年一次。

预防性养护

制定科学的预防性养护计划。

表面层使用寿命末期应及时安排维修。

养护时机：

- 路面状况指数PCI下降至85时；

- 车辙深度达到10mm时；

- 平整度IRI超过2.5m/km时。

环境适应性与特殊路段设计

气候分区与对策

根据不同气候分区制定针对性设计方案：

- 严寒地区：重点考虑冻胀防治和低温抗裂；

- 炎热多雨地区：强化抗车辙和防水损害能力；

- 干旱地区：注重抗紫外老化和温差变形控制。

温度调节措施：

- 高温地区采用热反射涂层；

- 严寒地区增加隔热层。

特殊路段设计

重点路段加强设计：

- 收费站前后50m范围：厚度增加20%，采用高模量材料；

- 长大纵坡路段：提高抗剪强度，设置专用排水系统；

- 交叉口区域：增强抗车辙性能，优化接缝设计。

特殊路段技术要求：

- 纵坡大于3%路段动稳定度不低于8000次/mm；

- 交叉口区域沥青混合料抗剪强度不低于0.8MPa。

信息化与数字化交付

鼓励采用BIM技术进行设计和施工管理。

竣工资料应包含数字化路面结构模型。

建立路面长期性能数据库。

- _________________________________