T

ICS  73.020

CCS  D 15

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

矿山工程尾矿综合利用技术规范

Technical Specifications for Comprehensive Utilization of Mine Tailings（设计草案）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本规定	4

5  尾矿特性分析	4

5.1  物理性质分析	4

5.2  化学性质分析	4

5.3  工艺性能分析	4

6  综合利用技术	5

6.1  有价组分回收	5

6.2  建材化利用	5

6.3  其他利用途径	5

6.4  精细化利用技术	5

6.5  协同处置技术	6

7  生产工艺与装备	6

7.1  工艺要求	6

7.2  装备要求	6

8  环境保护与安全要求	6

8.1  环境保护	6

8.2  安全要求	7

8.3  环境监测	7

8.4  风险防控	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

矿山工程尾矿综合利用技术规范

范围

本文件规定了矿山工程尾矿综合利用的基本要求、尾矿特性分析、综合利用技术、生产工艺与装备、环境保护与安全要求、产品质量控制等内容。

本文件适用于金属矿、非金属矿等矿山工程尾矿的综合利用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1468 描图纸

GB 5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 8978 污水综合排放标准

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 17431.1 轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 21114 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法

HJ 557 固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法

HJ 828 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

尾矿 tailings

矿山企业在选矿完成后排放的废渣废料，包括选矿过程中产生的固体废物和废水处理产生的沉淀物。

尾矿综合利用 comprehensive utilization of tailings

通过物理、化学或生物等技术手段对尾矿进行再利用，使其转化为具有使用价值的产品或材料的过程。

尾矿建材 tailings building materials

以尾矿为主要原料（掺量不低于30%）生产的建筑材料产品。

有价组分回收 recovery of valuable components

从尾矿中提取具有经济价值的金属或非金属组分的过程。

活性指数 active index

尾矿作为掺合料时，其胶砂试件与基准胶砂试件的抗压强度比值，以百分比表示。

基本规定

尾矿综合利用应遵循“减量化、资源化、无害化”原则。

尾矿综合利用项目应进行环境影响评价，评价等级应符合建设项目环境影响评价分类管理要求。

尾矿利用产品应符合国家相关产品质量标准，产品放射性核素限量应符合GB 6566要求。

尾矿综合利用过程应确保安全生产和环境保护，污染物排放应符合GB 8978和GB 16297的规定。

应根据尾矿特性选择合适的综合利用技术路线，尾矿特性分析应按本文件第5章执行。

尾矿利用企业应建立质量管理体系，对原料、生产过程及产品实施全过程质量控制。

尾矿贮存场地应符合GB 18599要求，采取防渗、防尘、防洪措施。

尾矿综合利用过程中产生的次生污染应采取有效治理措施，确保达标排放。

尾矿特性分析

物理性质分析

粒度分布：

采用激光粒度分析仪测试，测试范围0.1-3000μm；

细度模数测定按GB/T 14684执行；

粒径分布曲线应包含d10、d50、d90特征值。

含水率：

- 取样后立即测定，样品重量不少于500g；

- 测定温度105±5℃，烘干至恒重；

- 含水率计算精确至0.1%。

密度和容重：

- 真密度测定采用比重瓶法；

- 堆积密度测定按GB/T 17431.1执行；

- 压实密度测定采用标准击实试验。

化学性质分析

化学成分：

- 主量元素分析采用X射线荧光光谱法，按GB/T 21114执行；

- 微量元素分析采用电感耦合等离子体质谱法；

- 烧失量测定温度950±25℃。

矿物组成：

- 采用X射线衍射分析物相组成；

- 扫描电镜观察矿物形貌；

- 热分析确定矿物转化特性。

有害物质含量：

- 重金属含量按GB 5085.3检测；

- 放射性核素按GB 6566检测；

- 硫化物含量按HJ 557检测。

工艺性能分析

活性指数：

- 胶砂试验按GB/T 18046执行；

- 7天活性指数不低于65%；

- 28天活性指数不低于80%。

放射性水平：

- 内照射指数不大于1.0；

- 外照射指数不大于1.0；

- γ辐射剂量率不大于0.5μSv/h。

环境安全性：

- 浸出毒性按HJ 557检测；

- 酸碱度测定按GB 5085.1执行；

- 化学需氧量测定按HJ 828执行。

综合利用技术

有价组分回收

再选技术：

- 采用重选回收密度差异大的矿物；

- 采用磁选回收磁性矿物，磁场强度0.1-1.0T；

- 采用浮选回收可浮性矿物，药剂用量50-500g/t。

浸出技术：

- 酸浸处理pH值控制在1.0-3.0；

- 碱浸处理pH值控制在10.0-12.0；

- 浸出时间2-24小时，温度20-90℃。

生物提取技术：

- 采用氧化亚铁硫杆菌浸出金属；

- 浸出周期15-90天；

- 金属回收率不低于70%。

建材化利用

水泥原料：

- 尾矿掺量不超过原料总量的15%；

- 生料细度0.08mm方孔筛筛余不大于12%；

- 熟料游离氧化钙含量不大于1.5%。

混凝土掺合料：

- 比表面积不低于400m²/kg；

- 需水量比不大于105%；

- 烧失量不大于8.0%。

建筑制品：

- 尾矿砖抗压强度不低于MU10；

- 尾矿砌块干缩率不大于0.05%；

- 尾矿陶粒堆积密度不大于1200kg/m³。

其他利用途径

充填材料：

- 料浆浓度65-75%；

- 坍落度不小于180mm；

- 28天强度不低于1.0MPa。

土壤改良剂：

- 重金属含量符合GB 15618要求；

- pH值6.5-8.5；

- 有机质含量不低于5%。

精细化利用技术

微粉化利用：

- 超细粉碎至d97≤10μm；

- 表面改性活化处理，活化剂用量0.5-2.0%；

- 用于高分子材料填料，白度不低于80%。

高附加值利用：

- 制备微晶玻璃，晶化温度800-1000℃；

- 生产陶瓷釉料，烧成温度1100-1250℃；

- 开发催化剂载体，比表面积不低于50m²/g。

协同处置技术

与其他固废协同：

- 与粉煤灰协同利用，掺配比例1:1-1:3；

- 与冶炼渣协同处理，混合均匀度变异系数不大于15%；

- 与建筑垃圾协同处置，骨料级配符合连续级配要求。

生产工艺与装备

工艺要求

工艺路线选择：

- 根据尾矿特性确定适宜工艺路线；

- 工艺设备选型符合处理能力要求；

- 工艺流程包含必要的质量控制点。

工艺参数控制：

- 破碎产品粒度不大于5mm；

- 磨矿细度-0.074mm含量不低于60%；

- 分级效率不低于50%。

产品质量控制：

- 在线检测关键质量指标；

- 每2小时取样检测一次；

- 不合格品隔离处理。

装备要求

分选设备：

- 磁选机磁场强度可调范围0.1-1.5T；

- 浮选机充气量0.5-2.0m³/(m²·min)；

- 重选设备分选效率不低于80%。

加工设备：

- 破碎设备处理能力不低于设计值90%；

- 磨矿设备运转率不低于85%；

- 分级设备分级精度不低于0.8。

检测设备：

- X射线荧光光谱仪分析精度±0.1%；

- 激光粒度分析仪重复性误差不大于3%；

- 强度试验机精度等级不低于1级。

环境保护与安全要求

环境保护

废水处理：

- 生产废水回用率不低于85%；

- 外排废水符合GB 8978一级标准；

- 雨水收集池容积不小于24小时降雨量。

废气治理：

- 粉尘排放浓度不大于30mg/m³；

- 除尘器除尘效率不低于99%；

- 无组织排放监控点浓度不大于1.0mg/m³。

噪声控制：

- 厂界噪声昼间不大于60dB(A)；

- 高噪声设备采取隔声措施；

- 设备噪声源强不大于85dB(A)。

安全要求

工艺安全：

- 压力容器定期检验周期不超过3年；

- 电气设备接地电阻不大于4Ω；

- 机械设备防护罩覆盖率100%。

职业健康：

- 粉尘岗位浓度不大于8mg/m³；

- 噪声岗位强度不大于85dB(A)；

- 每年进行职业健康体检。

环境监测

监测计划：

- 废水排放口在线监测，数据保存3年；

- 废气排放口季度监测；

- 厂界噪声每月监测一次。

监测指标：

- 废水监测pH、COD、SS、重金属等；

- 废气监测颗粒物、SO₂、NOx等；

- 噪声监测等效连续A声级。

风险防控

环境风险：

- 编制突发环境事件应急预案；

- 应急物资储备满足24小时处置需求；

- 每半年组织应急演练。

安全风险：

- 重大危险源登记建档率100%；

- 特种设备定期检验率100%；

- 事故隐患整改完成率100%。

_________________________________