T

ICS  93.040

CCS  P 28

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

桥梁预应力张拉与锚固系统技术规范

Technical Specification for Bridge Prestressing Tensioning and Anchorage System

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

桥梁预应力张拉与锚固系统技术规范	3

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  技术要求	3

4.1  总体要求	3

4.2  材料要求	4

4.3  设计要求	4

4.4  生产制造要求	5

4.5  安装施工要求	5

5  试验方法	7

5.1  材料性能试验	7

5.2  张拉设备性能试验	7

5.3  锚固系统性能试验	7

5.4  安装施工质量试验	8

6  检验规则	8

6.1  检验分类	8

6.2  出厂检验	8

6.3  型式检验	8

6.4  进场检验	9

7  标志、包装、运输和贮存	9

7.1  标志	9

7.2  包装	9

7.3  运输	9

7.4  贮存	10

8  安全与环保要求	10

8.1  安全要求	10

8.2  环保要求	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

桥梁预应力张拉与锚固系统技术规范

范围

本文件规定了桥梁预应力张拉与锚固系统的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输和贮存以及安全与环保要求。

本文件适用于桥梁预应力张拉与锚固系统设计、材料选型、生产制造、检验检测、安装施工、使用维护及报废处置等环节。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T 229  金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 3077  合金结构钢

GB/T 5224  预应力混凝土用钢绞线

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 14370  预应力筋用锚具、夹具和连接器

GB/T 17643  土工合成材料 聚乙烯土工膜

GB/T 18593  熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装

GB/T 20065  预应力混凝土用螺纹钢筋

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

疲劳性能  fatigue performance

锚固系统在反复荷载作用下，抵抗疲劳破坏的能力。

技术要求

总体要求

张拉与锚固系统的力学性能应符合桥梁结构设计文件的明确规定。

张拉与锚固系统应满足桥梁工程设计使用寿命内的安全稳定性要求。

张拉与锚固系统应具备相应的耐久性，能适应工程所在区域的自然环境条件。

系统各组成部件应相互匹配兼容，且所有部件均需经过型式检验验证合格。

严禁使用不合格部件拼装张拉与锚固系统。

用于腐蚀环境的张拉与锚固系统，应采用防腐涂层、阴极保护等专项防腐技术措施。

用于高温环境（环境温度高于 60℃）的张拉与锚固系统，应选用耐温材料制造核心部件。

用于低温环境（环境温度在 - 30℃至 0℃之间）的张拉与锚固系统，应进行低温性能测试验证。

材料要求

张拉设备材料

千斤顶缸体材料的抗拉强度应不低于 600MPa。

千斤顶活塞杆材料的屈服强度应不低于 500MPa。

千斤顶缸体与活塞杆材料的冲击韧性（AKV）应不低于 40J。

千斤顶核心部件材料的化学成分应符合 GB/T 3077 的规定。

千斤顶核心部件应经过调质热处理工艺处理。

油泵壳体材料应选用抗拉强度不低于 350MPa 的铸铁或钢板。

油管材料应选用高压无缝钢管，其耐压等级应不低于系统额定压力的 1.5 倍。

油管接头材料应选用黄铜或不锈钢，具备良好的密封性能。

压力表外壳材料应具备防腐蚀、抗冲击性能。

控制系统传感器材料应选用稳定性好、抗干扰能力强的金属或合金材料。

锚固系统材料

锚具、夹具、连接器的材质应选用高强度合金钢。

锚具材料的化学成分应符合 GB/T 1591 中 Q690 级及以上标准要求。

锚具材料的抗拉强度应不低于 830MPa。

锚具材料的屈服强度应不低于 690MPa。

预应力钢绞线应符合 GB/T 5224 的规定，抗拉强度应不低于 1860MPa。

预应力钢丝应符合 GB/T 20065 的规定，抗拉强度应不低于 1770MPa。

严禁使用表面锈蚀深度超过 0.1mm 的预应力筋。

严禁使用存在弯折、裂纹等损伤的预应力筋。

防腐涂料应选用环氧富锌涂料，其附着力应不低于 2 级（划格法）。

密封件材料应选用丁腈橡胶或氟橡胶，耐油性能应符合相关标准。

封锚混凝土强度等级应不低于设计混凝土强度等级，且不低于 C40。

止水带材料应符合 GB/T 17643 的规定，拉伸强度应不低于 15MPa。

设计要求

张拉系统设计

千斤顶额定张拉力应不小于设计张拉力的 1.2 倍。

千斤顶张拉行程应满足预应力筋张拉工艺需求，且预留不小于 10% 的安全余量。

控制系统应具备张拉应力自动控制功能。

控制系统应具备行程实时监测功能。

控制系统应具备数据自动记录与无线传输功能。

应力控制精度误差应不超过 ±1%。

行程测量精度误差应不超过 ±0.5mm。

液压系统应设置过载保护装置，当压力超过额定压力的 1.1 倍时自动泄压。

液压系统应设置泄压阀，便于应急卸载。

千斤顶应设置防尘密封装置，防止杂质进入缸体。

油泵应配备油量显示装置和油温报警装置。

压力表的精度等级应不低于 0.4 级。

控制系统的数据存储容量应不小于 1000 组张拉记录。

远程控制距离应不小于 50m，确保施工人员安全。

锚固系统设计

锚具的承载能力应不小于预应力筋的极限拉力。

I 类锚具的效率系数不应低于 0.95。

II 类锚具的效率系数不应低于 0.90。

静载试验中预应力筋的最大滑移量不应超过 2.0mm。

用于承受疲劳荷载的桥梁，锚固系统应通过 200 万次疲劳性能试验。

疲劳试验的应力幅应不低于 120MPa。

锚具的外形尺寸应与模板、钢筋布置相协调，便于施工安装。

锚具的锚孔数量应与预应力筋根数一一对应。

锚孔的尺寸公差应控制在 ±0.1mm 范围内。

锚孔的表面粗糙度 Ra 应不大于 1.6μm。

连接器的承载能力应不低于被连接预应力筋的极限拉力。

连接器的效率系数不应低于 0.95。

防护装置应完全包裹锚具及预应力筋外露部分，防止腐蚀介质侵入。

防护装置的使用寿命应不低于桥梁设计使用寿命的 80%。

生产制造要求

张拉设备制造

千斤顶缸体的加工圆度公差应不超过 0.02mm。

千斤顶缸体的圆柱度公差应不超过 0.03mm。

活塞杆的直线度公差应不超过 0.01mm/m。

活塞杆的表面粗糙度 Ra 应不大于 0.8μm。

缸体与活塞杆的配合间隙应控制在 0.03mm 至 0.05mm 之间。

油泵的齿轮精度等级应不低于 7 级。

油泵的泵体密封性能应满足在额定压力下保持 30min 无渗漏。

油管的弯曲半径应不小于油管直径的 10 倍。

油管接头的密封面应进行精密加工，表面粗糙度 Ra 应不大于 0.8μm。

压力表的刻度盘应清晰，指针转动灵活无卡滞。

控制系统的电路板应进行三防处理（防潮、防盐雾、防霉菌）。

设备装配过程应严格按照装配工艺文件执行，每道工序需进行质量检验。

液压系统装配后应进行压力试验，试验压力为额定压力的 1.2 倍，保持 30min 无渗漏。

出厂前应进行整机性能调试，确保各项参数满足设计要求。

调试合格的设备应粘贴合格标识，标注调试日期和调试人员编号。

锚固系统制造

锚具的锻压工艺应符合生产技术文件要求，锻件无裂纹、夹杂等缺陷。

锚具的热处理工艺应采用调质处理，硬度应控制在 HRC28 至 HRC32 之间。

热处理后的锚具应进行金相组织检验，确保无过热、过烧现象。

锚具的机加工应采用数控机床进行，保证加工精度。

锚孔的位置度公差应不超过 0.1mm。

锚具的端面垂直度公差应不超过 0.02mm。

夹具的夹持面应设置防滑齿，齿高应不小于 0.5mm。

夹具的开启和闭合应灵活，无卡滞现象。

连接器的螺纹精度等级应不低于 6H/6g。

连接器的螺纹表面应进行防锈处理，涂层厚度应不小于 80μm。

成品锚具应进行整体防锈处理，环氧富锌涂层厚度应不小于 120μm。

涂层应均匀，无流挂、针孔等缺陷。

每批产品应随机抽取 3 套进行尺寸检验，检验合格后方可出厂。

生产过程中应做好工序质量记录，包括原材料检验记录、热处理记录、加工检验记录等。

安装施工要求

前期准备

安装前应核对张拉与锚固系统的型号、规格与设计文件的一致性。

检查张拉设备的完好性，确保无零部件缺失、损坏。

核查张拉设备的校准证书，确保在有效校准周期内。

核查锚固系统的产品合格证和型式检验报告。

施工场地应平整、坚实，地面承载力应不低于 150kPa。

张拉设备安装基础应采用 C30 混凝土浇筑，基础尺寸应根据设备重量确定。

基础表面平整度公差应不超过 5mm/m。

张拉设备安装后应进行水平度调整，水平度公差应不超过 0.2mm/m。

搭设张拉操作平台，平台高度应便于施工操作，宽度应不小于 1.5m。

操作平台的承载力应不低于 2.5kN/m²，且设置防护栏杆。

施工区域应按照 GB 2894 设置警示标志，包括 “张拉作业区，禁止入内”“注意安全” 等。

配备应急救援设备，包括千斤顶应急泄压装置、急救箱等。

施工人员应经过专业培训，考核合格后方可上岗作业。

张拉施工

张拉顺序应严格按照设计文件执行，采用对称张拉工艺。

当设计无明确规定时，应从构件两端对称张拉。

对于多跨连续梁，应按照先边跨后中跨的顺序张拉。

张拉采用分级张拉工艺，分级荷载依次为设计张拉力的 10%、20%、50%、100%。

在 10% 设计张拉力时，应暂停张拉，检查设备锚固情况。

在 20% 设计张拉力时，应测量预应力筋初始伸长值。

在 50% 设计张拉力时，应暂停张拉，检查张拉设备运行状态。

张拉速率应控制在 0.05MPa/s 至 0.1MPa/s 之间，严禁超速张拉。

当达到设计张拉力时，应持荷 5min，确保应力稳定。

张拉过程中应实时监测应力和行程数据，每级荷载均需记录数据。

当应力偏差超过 ±2% 时，应立即停止张拉，排查原因。

当行程偏差超过设计值的 5% 时，应立即停止张拉，核查预应力筋长度和设备参数。

当出现油泵异响、油管渗漏等设备异常情况时，应立即停止张拉。

预应力筋张拉完成后，应在 3min 内完成锚固操作。

锚固后的预应力筋外露长度应控制在 30mm 至 50mm 之间。

严禁采用气割方式切割预应力筋外露部分，应采用砂轮锯切割。

张拉施工过程中，施工人员应站在张拉设备侧面，避免正对张拉方向。

非施工人员严禁进入张拉作业区域。

锚固防护

锚固完成后应在 24h 内进行防护处理，避免锚具和预应力筋锈蚀。

防护处理前应清理锚具表面的油污、灰尘等杂质。

对于普通环境，采用防腐涂层 + 封锚混凝土的防护方式。

对于腐蚀环境，采用防腐涂层 + 密封膏 + 封锚混凝土 + 外包防腐层的防护方式。

防腐涂层应涂刷均匀，厚度应不小于 120μm。

密封膏应填满锚具与混凝土之间的缝隙，无气泡、空鼓。

封锚混凝土浇筑应振捣密实，无蜂窝、麻面等缺陷。

封锚混凝土浇筑完成后，应进行保湿养护，养护时间应不小于 7d。

外包防腐层采用熔融结合环氧粉末涂料，厚度应不小于 200μm，符合 GB/T 18593 的规定。

防护施工完成后，应进行外观检查，确保无破损、渗漏等问题。

使用维护要求

张拉设备的校准周期应不超过 6 个月。

当张拉设备累计张拉次数达到 200 次时，应提前进行校准。

校准机构应具备法定计量检定资质。

校准项目包括张拉力精度、行程测量精度、控制系统稳定性等。

校准合格的设备应粘贴校准标识，标注校准日期和下次校准日期。

设备使用后应及时进行清洁，清除表面的混凝土残渣、油污等。

液压系统应定期更换液压油，更换周期应不超过 6 个月。

液压油的型号应符合设备说明书要求，严禁混用不同型号的液压油。

更换液压油时应同时清洗油箱和过滤器。

长期闲置的张拉设备应放置在干燥、通风的库房内。

长期闲置的千斤顶应将活塞杆缩回缸体，注入适量防锈油。

长期闲置的电器元件应进行防潮处理，定期通电检查。

桥梁运营期间，应每 6 个月对锚固系统进行一次外观检查。

检查内容包括锚具是否松动、防护层是否破损、封锚混凝土是否开裂等。

当发现锚具松动时，应及时进行补张拉处理。

当发现防护层破损时，应及时修补，防止腐蚀扩大。

当发现封锚混凝土开裂时，应凿除破损部分，重新浇筑封锚混凝土。

建立张拉与锚固系统使用维护档案，记录设备校准情况、维护情况、检查情况等。

当张拉设备的核心部件出现无法修复的损坏时，应进行报废处置。

当锚固系统出现疲劳破坏迹象时，应进行更换。

报废的设备和部件应按照环保要求进行处置，避免环境污染。

试验方法

材料性能试验

金属材料拉伸试验按照 GB/T 228.1 执行，采用万能试验机进行测试。

金属材料冲击试验按照 GB/T 229 执行，采用夏比摆锤冲击试验机进行测试。

金属材料硬度试验采用布氏硬度计，测试点不少于 3 个，取平均值。

防腐涂料附着力试验按照划格法执行，划格间距为 1mm，用胶带粘贴剥离后观察涂层脱落情况。

防腐涂料厚度试验采用涂层测厚仪，每个测试件测试点不少于 5 个，取平均值。

密封件耐油性能试验将样品浸泡在液压油中，温度 70℃，时间 72h，测试浸泡前后的拉伸强度变化率。

预应力筋抗拉强度试验按照 GB/T 5224 和 GB/T 20065 执行，采用万能试验机进行测试。

预应力筋松弛试验在温度 20℃、初始应力为公称抗拉强度的 70% 条件下，测试 1000h 的应力松弛率。

封锚混凝土强度试验按照混凝土立方体抗压强度试验方法执行，采用压力试验机测试。

止水带拉伸试验按照 GB/T 17643 执行，测试拉伸强度和断裂伸长率。

张拉设备性能试验

千斤顶张拉力与行程校准试验采用标准力传感器和位移传感器，量程应覆盖测试范围。

在额定张拉力的 20%、40%、60%、80%、100% 五个荷载等级下进行测试。

每个荷载等级保持 5min，记录实际输出力与行程数据，计算误差值。

液压系统密封性能试验将液压系统加压至额定压力的 1.2 倍，保持 30min，观察各密封部位是否存在渗漏。

控制系统精度试验模拟张拉过程，设定不同的张拉应力值，测试实际应力与设定应力的偏差。

控制系统数据记录准确性试验对比自动记录数据与人工测量数据，核查数据一致性。

油泵噪声测试按照 GB 12348 执行，在距离油泵 1m 处测量噪声值，应不超过 85dB (A)。

油管耐压试验将油管加压至额定压力的 1.5 倍，保持 15min，观察是否出现破裂、渗漏。

压力表精度试验采用标准压力源进行校准，测试不同压力点的示值误差。

锚固系统性能试验

静载锚固性能试验按照 GB/T 14370 的方法执行，采用万能试验机进行加载。

测试锚具效率系数和预应力筋滑移量，滑移量采用位移传感器测量。

疲劳性能试验采用疲劳试验机，按照设计疲劳次数和应力幅进行循环加载。

疲劳试验后检查锚具是否出现裂纹、变形等损坏现象。

锚固系统整体兼容性试验模拟实际施工工况，组装完整的张拉与锚固系统进行张拉试验。

测试张拉过程中系统的协同性，包括应力传递、行程匹配等。

锚具尺寸精度试验采用三坐标测量仪，对锚具的关键尺寸进行测量，每个尺寸测试点不少于 3 个。

锚具外观质量检验采用目视检查和放大镜检查，观察是否存在裂纹、毛刺等缺陷。

连接器密封性试验将连接器与预应力筋组装后，进行水压试验，压力为 0.5MPa，保持 30min，观察是否渗漏。

安装施工质量试验

张拉应力复核试验采用应力传感器，对已张拉的预应力筋应力进行抽样复核，抽样比例不低于 3%。

采用回弹法对封锚混凝土强度进行现场检测，检测点不少于 5 个。

防腐涂层厚度检测采用涂层测厚仪，每个防护区域测试点不少于 5 个。

封锚混凝土外观质量检查采用目视检查，观察是否存在蜂窝、麻面、开裂等缺陷。

锚固系统安装位置偏差检测采用经纬仪和钢直尺，测量锚具中心与设计位置的偏差，应不超过 5mm。

预应力筋外露长度测量采用钢直尺，每个锚固点均需测量，偏差应控制在 ±5mm 范围内。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验、型式检验和进场检验三类。

出厂检验

出厂检验对象为每台张拉设备、每批次锚固系统成品。

张拉设备出厂检验项目包括外观质量、尺寸偏差、张拉力精度、行程测量精度、液压系统密封性能。

锚固系统出厂检验项目包括外观质量、尺寸偏差、锚孔精度、涂层厚度、装配灵活性。

张拉设备逐台进行出厂检验，不得遗漏。

锚固系统按批次进行抽样检验，每批次批量不超过 1000 套时，抽样比例不低于 3%，且不少于 3 套。

锚固系统每批次批量超过 1000 套时，抽样比例不低于 2%，且不少于 10 套。

所有检验项目均合格时，判定该产品出厂检验合格。

若出现不合格项，允许对不合格产品进行返修，返修后重新检验。

返修后重新检验仍不合格的，该产品不得出厂。

出厂检验合格的产品应附带产品合格证、检验报告等文件。

型式检验

出现新产品定型或老产品转产情况时，应进行型式检验。

产品结构、材料、工艺发生重大变更时，应进行型式检验。

产品停产超过 1 年恢复生产时，应进行型式检验。

出厂检验结果出现批量不合格时，应进行型式检验。

行业主管部门或客户提出型式检验要求时，应进行型式检验。

型式检验项目涵盖本标准技术要求的全部项目。

从近期生产的合格批次中随机抽取样品，张拉设备抽样数量不少于 2 台。

锚固系统抽样数量不少于 5 套。

所有检验项目均合格时，判定型式检验合格。

若有不合格项，应加倍抽样进行复检。

复检仍出现不合格项时，判定型式检验不合格。

型式检验报告有效期为 3 年，有效期内产品结构、材料、工艺无变化的，无需重复检验。

进场检验

进场检验对象为进入施工现场的张拉设备和锚固系统部件。

进场检验文件核查项目包括产品合格证、型式检验报告、设备校准证书。

进场检验实物检验项目包括外观质量、尺寸偏差、部件完整性。

按批次进行抽样检验，张拉设备抽样比例不低于批量的 5%，且不少于 3 台。

锚固系统抽样比例不低于批量的 5%，且不少于 3 套。

文件齐全且实物检验合格的产品，允许进场使用。

文件不全的产品，责令供货方补充文件，补充齐全后重新检验。

实物检验不合格的产品，不得进场使用，应及时退场并更换。

进场检验合格的产品应进行标识，分区存放，防止混用。

建立进场检验台账，记录检验批次、检验结果、不合格处理情况等。

标志、包装、运输和贮存

标志

每台张拉设备应在明显位置设置产品标志。

每套锚固系统应在明显位置设置产品标志。

产品标志内容包括产品名称、型号规格、额定参数、生产厂家、生产日期、产品编号、执行标准号。

包装外表面应设置包装标志。

包装标志内容包括产品名称、型号规格、数量、生产厂家、厂址、联系电话。

包装标志应标注运输注意事项，包括 “小心轻放”“防潮”“防晒”“禁止倒置” 等。

标志应清晰、牢固，不易脱落，使用寿命不低于产品的贮存期限。

包装

张拉设备应采用木箱或专用金属包装，包装强度应能承受运输过程中的冲击和振动。

设备内部用泡沫、海绵等缓冲材料固定，防止运输过程中碰撞损坏。

液压部件应排空内部液压油，接口采用塑料堵头密封。

电器元件应单独包装，包裹防潮材料。

锚固系统应采用真空防潮包装，外层套瓦楞纸箱。

每个纸箱内的锚固系统数量不超过 10 套，且用缓冲材料分隔。

易损部件（如密封件、传感器）应单独包装，并在包装上标注 “易损件”。

包装内应附带产品合格证、使用说明书、检验报告等技术文件，文件采用防水袋密封。

包装外应粘贴产品清单，注明箱内产品的名称、型号规格、数量。

运输

运输车辆应选用具有防雨、防晒设施的货车。

运输过程中应避免剧烈震动、碰撞和暴晒雨淋。

严禁将张拉与锚固系统与腐蚀性物质、尖锐物品混运。

张拉设备运输时应竖直放置，或按厂家规定的姿势固定，防止倾倒损坏。

锚固系统包装箱应平放，堆叠高度不超过 3 层，避免重压损坏。

运输过程中应遵守交通法规，确保运输安全。

长途运输时，应定期检查包装情况，发现破损及时修补。

到达目的地后，应及时卸货，避免长时间存放于运输车辆内。

贮存

产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的库房内。

库房环境温度应控制在 - 5℃至 35℃之间，相对湿度不超过 60%。

库房地面应平整、坚实，产品存放时应垫高，距离地面不低于 10cm。

距离墙壁不低于 50cm，防止受潮。

张拉设备和锚固系统应分区存放，设置明显的分区标识，避免混用。

不同型号、规格的产品应分开堆放，堆放高度不超过 2m。

张拉设备长期贮存时，应每月检查一次，清理表面灰尘，检查防锈情况。

液压系统应注入适量防锈油，定期转动部件，防止卡死。

锚固系统长期贮存时，应每季度检查一次防潮包装，发现破损及时更换。

库房内严禁存放易燃易爆物品，配备消防器材，做好防火措施。

建立贮存台账，记录产品的入库时间、型号规格、数量、贮存位置等信息。

安全与环保要求

安全要求

张拉设备应设置安全防护罩，防止张拉过程中部件飞出。

液压系统应设置应急泄压阀，便于突发情况时快速卸载。

施工人员应佩戴安全帽、防护手套、防护眼镜等个人防护用品。

张拉施工区域应设置防护围栏，围栏高度不低于 1.2m，将作业区与外界隔离。

防护围栏上应悬挂醒目的警示标志，提醒非施工人员禁止入内。

张拉过程中，严禁施工人员正对张拉设备和预应力筋。

严禁在张拉设备下方站人或放置物品。

设备故障维修时，应先关闭电源、泄压卸载，确认无压力后再进行维修。

严禁带压操作或维修张拉设备。

施工前应进行安全技术交底，明确施工风险和安全注意事项。

定期对张拉设备的安全防护装置进行检查，确保完好有效。

当遇到雷雨、大风等恶劣天气时，应停止室外张拉作业。

张拉作业现场应配备急救箱，内含止血带、绷带、消毒用品等急救物品。

制定应急预案，定期组织应急演练，提高应急处置能力。

环保要求

生产和施工过程中产生的废油应收集到专用的废油桶内，交由有资质的单位处理。

严禁将废油随意倾倒或排入水体。

生产过程中产生的金属废料应分类收集，进行回收利用。

施工过程中产生的混凝土废渣、包装废料等应及时清理，分类堆放。

可回收废料进行回收处理，不可回收废料按照环保要求进行处置。

防护材料应选用环保型产品，有害物质含量符合国家相关标准。

严禁使用含铅、铬等有毒有害物质的防腐涂料。

施工过程中应控制噪声污染，作业时间应避开周边居民休息时段。

施工机械的噪声排放应符合 GB 12348 的规定。

避免施工过程中产生的粉尘扩散，必要时采取洒水降尘措施。

张拉设备报废处置时，应拆解分类，金属部件回收利用，电器元件按照环保要求处理。