T

ICS  13.030.04

CCS  P 53

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

建筑垃圾循环再利用技术规范

Technical specification for recycling construction waste

（征求意见稿）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 项目建设要求	4

5 生产工艺与技术设备	5

6 绿色节能与低碳环保要求	6

7 安全生产	6

8 职业健康防护	6

9 再生产品性能要求	7

10 再生产品应用要求	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

建筑垃圾循环再利用技术规范

范围

本文件规定了建筑垃圾循环利用的项目建设要求、生产工艺与技术设备、绿色节能与低碳环保要求、安全生产、职业健康防护、再生产品性能要求、及再生产品应用要求。

本文件适用于建筑工程、市政工程、拆迁工程产生的建筑垃圾的循环利用处理处置。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 188  职业健康监护技术规范

GBZ/T 229.3  工作场所职业病危害作业分级 第 3 部分：高温

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 4387  工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13495.1  消防安全标志 第 1 部分：标志

GB/T 14902  预拌混凝土

GB 15630  消防安全标志设置要求

GB/T 21144  混凝土实心砖

GB/T 24492  非承重混凝土空心砖

GB/T 25176  混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 25177  混凝土用再生粗骨料

GB/T 25181  预拌砂浆

GB 25520  矿物粉磨和超微粉碎设备安全要求

GB/T 25993  透水路面砖和透水路面板

GB/T 31962  污水排入城镇下水道水质标准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50164  混凝土质量控制标准

GB/T 50869  生活垃圾卫生填埋处理技术标准

GB/T 51003  矿物掺合料应用技术规范

JGJ/T 46  施工现场临时用电安全技术标准

CJJ/T 134  建筑垃圾处理技术标准

JGJ/T 223  预拌砂浆应用技术规程

JGJ/T 240  再生骨料应用技术规程

CJJ/T 253  再生骨料透水混凝土应用技术规程

CJ/T 340  绿化种植土壤

CJ/T 400  再生骨料地面砖和透水砖

JG/T 573  混凝土和砂浆用再生微粉

JC/T 2281  道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 建筑垃圾 construction waste

单位和个人新建、改建、扩建、平整、修缮、拆除、清理各类建筑物、构筑物、管网、场地、道路、河道所产生的余泥、余渣、泥浆及其他废弃物。

    - 建筑垃圾循环利用 Construction waste recycling

对建筑垃圾进行减量化、无害化、资源化处理的过程，包括回收、分拣、破碎、加工及再生产品生产与应用。

    - 固定式生产线 Fixed production line

在封闭车间内，采用固定式破碎机、筛分设备等对建筑垃圾进行集中处置的生产线。

    - 移动式生产线 Mobile production line

将给料机、破碎机、振动筛等主机设备集成于车架，可现场移动并处理建筑垃圾的生产线。

再生骨料 Regenerated aggregate

由建筑垃圾中混凝土、砂浆、砖石等加工而成的骨料，其中粒径＞4.75mm的为再生粗骨料，粒径≤4.75mm的为再生细骨料。

再生微粉 Regenerate fine powder

采用混凝土、砖瓦等为主要成分的建筑垃圾制备再生骨料时，伴随产生的粒径＜75μm的颗粒。

再生矿物掺合料 Recycled mineral admixture

以硅、铝、钙等一种或多种氧化物为主要成分，具有规定细度，掺入混凝土中可改善其性能的再生微粉。

再生产品 Reproducible

以建筑垃圾为主要原料制成的产品，或经处理后可用于工程的材料。

项目建设要求

一般要求

建筑垃圾循环利用固定式生产线应符合国家产业规划及所在地区循环经济发展政策，不得违反生态保护红线要求。

不应在风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区、大气污染防治敏感区及其他需特殊保护的区域设置生产线。

固定式生产线宜选址于循环经济产业园区、建筑垃圾消纳场周边或现有建材企业厂区内，减少原料运输距离。

移动式生产线宜选址于建筑垃圾产生量大的拆除工程现场、临时受纳场或工程建设项目周边，降低转运成本。

鼓励水泥、混凝土、墙体材料等传统建材企业改造生产线，利用建筑垃圾生产再生产品，实现产业转型升级。

特殊要求

利用下挖余泥、盾构土、泥浆生产烧结制品时，其能耗应符合国家建材行业能耗限额要求，清洁生产水平应达到行业二级及以上标准。

生产工艺与技术设备

生产工艺要求

应采用绿色化、集约化生产工艺，优先选用低能耗、低污染的技术路线，提升建筑垃圾资源化率。

根据建筑垃圾类型及再生产品定位，选择固定式或移动式生产方式：

生产再生骨料、再生微粉等通用材料，宜采用固定式生产线；

b)建筑垃圾分散、临时产生的场景，宜采用移动式生产线。

再生骨料与再生微粉生产工艺应包含初选、除土、分类、破碎、筛分、除杂等工序，必要时增设清洗工序。

再生混凝土、预拌砂浆生产工艺应包含配料、搅拌、检验等工序，符合GB/T 14902、GB/T 25181要求。

再生砖、砌块生产工艺应根据类型选择：

烧结类：初选→破碎→筛分→配料→成型→湿坯干燥→焙烧→检验；

免烧类：初选→破碎→筛分→配料→搅拌→成型→养护→检验。

道路垫层/基层材料生产工艺应包含初选→破碎→筛分→级配调整等工序，符合JC/T 2281要求。

园林种植土生产工艺应包含脱水、杂质去除、添加土壤调整剂、堆肥熟化等工序，符合CJ/T 340要求。

建筑垃圾中分离的不可再生垃圾应按GB 50869处置，危险废物应交由具备资质的单位处理。

技术设备要求

设备实际处理能力不得低于设计能力的80%，且应满足节能、环保、安全要求。

破碎与筛分设备应符合下列规定：

固定式生产线单条破碎线设计能力≥150t/h，筛分设备能力≥200t/h；

移动式生产线单条破碎线设计能力≥200t/h；

破碎设备应配备降尘、降噪、除铁、除轻物质装置；筛分设备应配备降尘、降噪装置。

生产再生砖、砌块的固定式生产线，单条线年产应不少于6000万标砖；生产再生矿物掺合料的固定式生产线，单条线年产应不少于00万吨。

固定式生产线企业应建立产品性能检测试验室，配备粒径分析、抗压强度测试等设备；移动式生产线企业宜自建试验室，无检测条件的应委托第三方检测机构。

应鼓励企业建立信息化管理系统，实时监控生产参数及环保指标。

绿色节能与低碳环保要求

企业应建立环保与节能管理体系，制定能耗定额、减排目标。

污染物排放应符合下列要求：

颗粒物排放浓度符合 GB 16297 要求；

生产废水经处理后回用，实现零排放，生活污水符合 GB/T 31962 要求；

厂界噪声符合GB 12348要求。

建筑垃圾资源化率应不少于95%。

固定式生产线应采用封闭厂房，原料堆场应封闭或覆盖；移动式生产线应设置固定围挡（高度≥2.5m），投料区配备喷淋降尘装置。

厂区道路应硬化处理，配备洒水车、车辆冲洗平台，运输车辆应密闭且冲洗干净后出场。

环保设施应建立运行台账，定期检修并记录，确保正常运行；企业应每季度开展自行监测，监测报告保存期≥3年。

安全生产

企业应建立安全生产责任制，制定设备操作、用电、防火等专项规章制度及应急预案。

破碎、筛分设备安装、调试、维修应符合GB 25520要求；设备运行时应设置警示标识，严禁违规操作。

配电系统设计符合GB 50054、GB 50060要求；临时用电符合JGJ 46要求，严禁私拉乱接。

原料、产品堆场应设置防坍塌边坡，堆放高度≤5m，符合CJJ/T 134要求。

厂区内人流、车流应分流，运输车辆符合 GB 4387 要求，严禁超载、超速。

消防设施设置符合GB 50016、GB 50140要求；重要区域应设置消防安全标志，符合GB 13495.1、GB 15630。

主要负责人、安全生产管理人员持证上岗率100%；特种作业人员应取得特种作业资格证；从业人员应经安全培训合格后方可上岗。

危险因素区域应设置符合GB 2894的警示标志。

职业健康防护

职业健康管理应符合GBZ 188要求，企业应组织从业人员定期体检，每年至少1次，建立健康档案。

企业应为从业人员配备符合标准的劳动防护用品。粉尘作业岗位配备防尘口罩，噪声作业岗位配备耳塞，高温作业岗位配备清凉饮品；特种防护用品应具有安全标志。

车间一线人员每班工作时间≤8h，不得安排疲劳作业；连续作业超4h应安排不少于20min的休息时间。

高温作业区环境温度≤35℃，应采取通风、降温措施；高温作业时间符合GBZ/T 229.3要求。

企业应制定职业健康事故应急预案，每半年至少组织1次应急演练，配备急救箱、担架等应急器材。

再生产品性能要求

再生细骨料应符合GB/T 25176要求，再生粗骨料符合GB/T 25177要求。

再生微粉应符合应JG/T 573要求，细度≤15%。

再生矿物掺合料应符合GB/T 51003要求，活性指数（28d）≥70%。

再生混凝土应符合GB 50164要求，再生骨料掺量≤30%。

预拌砂浆：应符合GB/T 25181要求，再生细骨料掺量≤40%。

再生砖、砌块应符合以下要求：

烧结普通砖应符合GB/T 5101要求；

混凝土实心砖应符合GB/T 21144要求；

透水砖应符合GB/T 25993、CJ/T 400要求；

普通混凝土小型砌块：符合 GB/T 8239要求。

道路垫层/基层材料应符合JC/T 2281要求，压实度≥95%。

园林种植土应符合CJ/T 340要求，有机质含量≥20g/kg。

再生产品应用要求

再生骨料应用应符合以下要求：

混凝土用 C30及以下非冻融、非干湿循环环境的建筑结构，掺量≤30%，符合JGJ/T 240要求；

砂浆用于砌筑、抹灰砂浆，掺量≤40%，符合JGJ/T 223要求；

道路用于道路基层，掺量≤50%，符合CJJ/T 134要求。

再生矿物掺合料用于混凝土、砂浆，掺量≤20%，符合GB/T 51003要求。

再生透水混凝土应用于海绵城市透水面层、基层，符合 CJJ/T 253要求。

再生砖、砌块应用符合以下要求：

承重墙体采用符合GB/T 21144的再生混凝土实心砖，砌筑符合设计要求；

非承重墙体采用符合GB/T 24492的再生空心砖；

市政路面采用符合GB/T 25993的再生透水砖，用于人行道、园林小径。

再生园林种植土应用于草坪、灌木种植，符合 CJ/T 340要求，不得用于食用作物种植。

再生道路垫层/基层材料应用于公路、市政道路底基层，压实度≥95%，符合JC/T 2281要求。

_________________________________